LITESPAN

Это прочный, упругий синтетический материал. Применяется вместо микалентной бумаги и аэролака.

Litespan	-очень легкий, прочный синтетический материал, герметичный, водонепроницаемый и, к тому же, стойкий к дизельным и калильным топливам. Он может быть окрашен большинством модельных красок поэтому он является великолепным материалом для покрытия бальзовых или других деревянных поверхностей, предварительно подготовив последние как для покраски.

Litespan	-термоусаживающая пленка (натягивается от нагрева) служит для покрытия моделей, поверхность которых предварительно обработаны мастикой “Balsaloc”(«Бальзалок»). Удобно пользоваться модельным феном (№ T-RMX002).

Подготовка поверхностей.

Не забудьте зашпаклевать все трещины и неровности. Отшлифуйте все части, которые будут покрываться пленкой, удалив выступы, бугры и прочие дефекты поверхности, чтобы они «не проступили» через пленку. Очистите все обработанные поверхности от остатков шлифовки и шкурения. Есть два метода применения LITESPAN, в зависимости от покрываемых поверхностей:

-	для «открытого» каркаса;

-	для твердой (однородной) поверхности, например, лист бальзы.

Открытый каркас.

Используя небольшой кусочек губки нанесите очень тонкий слой мастики Balsaloc на все элементы каркаса. Обратите особое внимание к внешним краям (передние и задние кромки, лонжероны). Все поверхности бальзовых деталей каркаса, соприкасающиеся с пленкой, должны быть покрыты со всех сторон. Дайте мастике “Balsaloc”, чтобы она высохла в течение 15-30 минут.

Отрежьте кусок пленки Litespan с припуском 25 мм. большим чем сам каркас, и расположите его на каркасе. Установите температуру Вашего утюга между 90...100 C и используя носок утюга прикрепите Litespan в нескольких точках вокруг краев каркаса.

В течение всего процесса обтяжки, мягко подтягивайте Litespan за края, чтобы получить гладкую подходящую поверхность без больших морщин. Не пытайтесь получить Litespan в виде "натянутого барабана", очень гладкий и без морщин. При необходимости изменить месторасположение уже положенного куска пленки, необходимо его повторно нагреть и отрывая (отслаивая) от поверхности каркаса (пока Litespan горячий) переложить “более правильно”.

Затем загладьте утюгом пленку вокруг краев каркаса. Подрежьте избыток Litespan вокруг края острым ножом и вновь заделайте края. Где встречается "нахлест" из кусков Litespan, это место должно быть обработано сначала мастикой Balsaloc с последующей просушкой поверхности, а затем разглаживайте к низу утюгом. Наилучшим образом получится если Вы кисточкой в нужное место нанесете мастику Balsaloc прежде чем удалите избыток пленки Litespan.

Термоусадка.

Увеличите температуру утюга до 125 ... 140 C. Проводя медленно утюгом по поверхности Litespan (слегка касаясь поверхности) он будет натягиваться. Не слишком горячий воздух от фена также может использоваться для термоусадки пленки Litespan.

Проверяйте в процессе работы с пленкой, чтобы такие элементы как поверхности крыла или хвостового стабилизатора не покоробились. Если деформация панели происходит, тогда изогните панель против деформации (в противоположную сторону), нагрейте ее и удерживайте пока панель не охладилась. Будьте осторожными, при разглаживании пленки серебряного цвета т.к. посеребренный слой пленки можно повредить от слишком сильного давления утюгом на пленку. Работайте не торопясь и методично во время обтяжки всех поверхностей модели.

Попытайтесь не перегревать края (ребра), в противном случае отогните панель в противоположную сторону, чтобы  дать панели ослабнуть. Утюг "Мини-Башмак"- то, что Вам нужно. Носок утюга дает тот нагрев, который необходим около краев, без нагрева клея непосредственно на крае (ребре). Litespan имеет небольшую объемную усадку, поэтому важно, чтобы до начала процесса покрытия - лист пленки был гладкий и без морщин. Не полагайтесь на сжатие пленки чтобы удалить большие морщины, а затратьте дополнительное время на уплотнение и герметизацию, чтобы устранить не плотное прилегание и образовавшиеся большие морщины.

Предупреждение:	Использование более высокой температуры в процессе покрытия не сделает пленке Litespan большую усадку, а приведет лишь к вероятности ослабления пленки в последствии и потребуется дополнительная натяжка (смотри ниже).

Твердые поверхности.

Твердые поверхности - например, лист бальзы, шпона или фанеры. Кусочком пластмассовой губки наносите тонким слоем мастику Balsaloc по всей поверхности, предназначенной для покрытия пленкой. Отрежьте кусок Litespan с припуском и положив его гладкой стороной к низу - нанесите на него очень тонкий слой мастики Balsaloc. Дайте просохнуть. Положите "липкой" стороной пленку Litespan на покрываемую “твердую” поверхность и прогладьте ее не горячим (около 90 C) утюгом. Начните с центра и проглаживайте движениями наружу - к краям, чтобы избежать образования "воздушных пузырей" под пленкой Litespan. Если пленка морщинится вокруг утюга - уменьшите температуру нагрева утюга!  При больших площадях покрываемых сдвоенных поверхностях проще - разрезать Litespan полосками, которые разгладятся вниз последовательно.

Декоративная отделка.

Формы, цифры, буквы и др., необходимые для декоративной отделки, отрезаются от уже пропитанного мастикой Balsaloc куска пленки Litespan, располагают их на первый (основной) слой пленки, после чего - проглаживают утюгом. Также могут использоваться краски, но сначала необходимо проверить приклеиваемость на небольшом покрашенном кусочке пленки Litespan.

Перетяжка пленки.

Очень высокую прочность Litespan имеет благодаря сварке полиэстровых волокон между собой, образуя “сетку”. Все синтетические материалы  (включая полиэстер) имеют высокий коэффициент теплового расширения и после того, как его применили он может потерять способность натягиваться после воздействия предельных температур. Натяжение легко может быть восстановлено вновь посредством повторной усадки материала с помощью проглаживания “холодным” утюгом (90 С) или обдува воздухом из фена (90 С), при условии, что - при первоначальной натяжке материал не был перегрет.

Litespan может быть использован или "глянцевой" стороной или "тусклой" (обратной) стороной. Серебряный цвет - только глянцевой стороной.

Цвета	- комбинированные (более непрозрачные чем основные цвета): Белый, Черный, Серебряный, Темно-      зеленый, Кремовый(антик)

- основные : Желтый, Оранжевый, Красный, Синий;

Вес  :	- основные цвета  0,28-0,3 г/Дм2;

- комбинированные цвета 0,32-0,35 г/дм2.